| UBND TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành theo Quyết định số 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017 )

| 1. Tên học phần: | Vật liệu cơ khí Mã học phần: 0101001747 |
| --- | --- |
| 2. Số tín chỉ: | 3(3,0) |
| 3. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 2 |
| 4. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 45 tiết + Giảng lý thuyết: 42 (0) + Xemina, kiểm tra, …: 3 - Tự học: 90 tiết |
| 5. Điều kiện tiên quyết: | Đã học môn Vẽ kỹ thuật, CơLT |
| 6. Mục tiêu của học phần: 6.1.Về kiến thức Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu biết bản chất của vật liệu, tính năng và phạm vi ứng dụng của các nhóm vật liệu chính dùng trong kỹ thuật. Nhiệt luyện làm biến đổi cấu tạo bên trong và làm thay đổi tính chất của vật liệu theo ý muốn. 6.2.Về kỹ năng Sau khi kết thúc môn học, người học biết sử dụng các bảng số thông dụng về vật liệu để tra cứu tham khảo vận dụng vào lựa chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện phù hợp trong nghành cơ khí. 6.3. Về thái độ Người học nghành cơ khí phải có hiểu biết đầy đủ về các loại vật liệu thường dung, các phương pháp nhiệt luyện thích hợp thường gặp là yêu cầu quan trọng đối với công tác chuyên môn. |
| 7. Mô tả vắn tắt học phần: Học phần trình bày cơ sở lý thuyết vật liệu học. Đồng thời, giới thiệu các loại vật liệu như gang và thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột. Nhiệt luyện làm biến đổi cấu tạo bên trong và làm thay đổi tính chất của vật liệu theo ý muốn. |
| 8. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường ĐHTB - Dự lớp: trên 80%. - Bài tập: trên lớp và ở nhà. - Khác: theo yêu cầu của giảng viên |
| 9. Tài liệu học tập: -Sách, giáo trình chính: [1]. Nghiêm Hùng. Vật liệu học cơ sở. NXB KH&KT, 2002. -Tài liệu tham khảo: [2]. Lê Công Dưỡng. Vật liệu học. NXB Khoa học và kỹ thuật , 1997. [3]. Nghiêm Hùng. Kim loại học và nhiệt luyện. NXB Giáo dục, 1993. |
| 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 10.1.Tiêu chí đánh giá: ST Điểm hàn phần Quy định Trọng số Ghi chú 1 Điểm thường xuyên Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà. 10% 2 Điểm kiểm tra định kỳ 3 bài kiểm tra 30% 3 Thi kết thú học phần 1 bài thi 60% Tự luận 90 phút 10.2.Cách tính điểm: - Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu. - Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân. - Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên. |
| 11. Thang điểm thi: 10/10 |
| 12. Nội dung chi tiết học phần |

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH | KIỂM TRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu trúc tinh thể của vật liệu | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Cấu tạo pha và giản đồ trạng thái | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Gang | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Thép | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Kim loại và hợp kim màu | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện | 8 | 0 | 1 |
| 7 | Vật liệu phi kim loại | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Vật liệu bột và composit | 5 | 0 | 1 |
| Tổng cộng: | 42 | 0 | 3 |

13. Hình thức và nội dung từng tuần:

| Hình thức tổ chức dạy học (HTTCDH) | Nội dung | Thời gian (tiết) | Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Chương 1. Cấu trúc tinh thể của vật liệu |
| Lý thuyết (thực hành) | 1.1. Cấu trúc và liên kết nguyên tử 1.1.1. Khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử 1.1.2. Các dạng liên kết nguyên tử trong chất rắn a. Liên kết đồng hóa trị b. Liên kết iôn c. Liên kết kim loại d. Liên kết hỗn hợp e. Liên kết yếu 1.2. Mạng tinh thể 1.2.1. Tính đối xứng 1.2.2. Ô cơ sở a. Ô cơ sở b. Nút mạng 1.2.3. Mật độ nguyên tử 1.3. Mạng tinh thể điển hình 1.3.1. Chất rắn có liên kết kim loại 1.3.2. Chất rắn có liên kết đồng hóa trị 1.3.3. Chất rắn có liên kết ion 1.3.4. Cấu trúc polymer 1.3.5. Dạng thù hình 1.4. Sai lệch mạng 1.4.1. Sai lệch điểm 1.4.2. Sai lệch đường – Lệch 1.4.3. Sai lệch mặt 1.5. Cấu trúc tinh thể của vật liệu 1.5.1 Đơn tinh thể 1.5.2 Đa tinh thể 1.6. Các đặc trưng cơ tính 1.6.2 Độ bền (tĩnh) 1.6.3 Độ dẻo 1.6.4 Độ dai va đập 1.6.5 Độ cứng | 3 | Tài liệu [1] Chương 1 (từ tr8 -tr31) Chương 2 (từ tr54 đến tr66) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá |  |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 1. |  |
| Tuần 2 | Chương 2. Cấu tạo pha và giản đồ trạng thái |
| Lý thuyết (thực hành) | 2.1. Các khái niệm cơ bản 2.1.1. Định nghĩa và ưu việt của hợp kim 2.1.2. Các khái niệm cơ bản 2.2. Cấu trúc và tính chất các pha trong hợp kim 2.2.1. Dung dịch rắn 2.2.2. Pha trung gian 2.3. Giản đồ trạng thái hai cấu tử 2.3.1. Quy tắc pha và ứng dụng 2.3.2. Giản đồ pha và công dụng 2.3.3. Giản đồ loại I 2.3.4. Giản đồ loại II 2.3.5. Giản đồ loại III 2.3.6. Giản đồ loại IV 2.3.7. Các giản đồ pha với các phản ứng khác | 2 | Tài liệu [1] Chương 3 (từ tr71 đến tr89) |  |
| Xemina | Không |  |  |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 1 |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 2. |  |
| Tuần 3 | Chương 2 (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 2.4. Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất vật liệu a. Tính chất các pha thành phần b. Tính chất hỗn hợp các pha c. Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất của hợp kim 2.5. Giản đồ pha Fe – C 2.5.1. Tương tác giữa Fe và C 2.5.2. Giản đồ pha Fe-Fe3C và các tổ chức | 3 | Tài liệu [1] Chương 3 (từ tr89 đến tr101) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 2 |  | - Đọc trước: [1] - Làm (tiếp) đề cương chương 2. |  |
| Tuần 4 | Chương 3. Gang |
| Lý thuyết (thực hành) | 3.1. Đặc tính cơ bản của gang a. Tổ chức tế vi b. Thành phần hóa học và cách chế tạo 3.2. Các loại gang thường dùng 3.2.2. Gang xám 3.2.3. Gang dẻo 3.2.5. Gang cầu | 3 | Tài liệu [1] Chương 5 (từ tr222 đến tr229) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 2 |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 3. |  |
| Tuần 5 | Chương 4: Thép |
| Lý thuyết (thực hành) | 4.1. Thép Cacbon , thép hợp kim 4.2. Thép cán nóng thông dụng | 3 | Tài liệu [1] Chương 5 (từ tr152 đến tr178) |  |
| Xemina | Không |  |  |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | - Thông qua đề cương chương 4 - Kiểm tra định kỳ, nội dung: từ chương 1 đến Chương 3 hình thức viết |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 4 |  |
| Tuần 6 | Chương 4: Thép (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 4.3. Thép kết cấu 4.4. Thép dụng cụ 4.5. Thép hợp kim đặc biệt | 3 | Tài liệu [1] Chương 5 (từ tr178 đến tr222) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 4 |  | - đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 4 (tiếp). - Chuẩn bị nội dung thảo luận. |  |
| Tuần 7 | Chương 5. Kim loại và hợp kim màu |
| Lý thuyết (thực hành) | 5.2. Đồng và hợp kim của đồng 5.2.1. Đồng nguyên chất và phân loại hợp kim đồng 5.2.2. Hợp kim đồng a. La tông b. Brông 5.3. Nhôm và hợp kim nhôm 5.3.1 Nhôm nguyên chất và phân loại 5.3.2 Hợp kim nhôm a. Hợp kim nhôm biến dạng không hóa bền bằng nhiệt luyện. b. Hợp kim nhôm biến dạng hóa bền bằng nhiệt luyện. c. Hợp kim nhôm đúc Silumin 5.3. Một số hợp kim điển hình | 3 | Tài liệu [1] Chương 6 (từ tr230 đến tr248) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 4 Thông qua nội dung thảo luận |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 5. |  |
| Tuần 8 | Chương 6: Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện |
| Lý thuyết (thực hành) | 6.1 Nhiệt luyện 6.1.1. Khái niệm về nhiệt luyện 6.1.2. Các tổ chức đạt được khi nung nóng và làm nguội thép | 3 | Tài liệu [1] Chương 4 (từ tr102 đến tr121) |  |
| Xemina | Không |  |  |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 5 |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 6 |  |
| Tuần 9 | Chương 6: Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 6.1.3. Ủ và thường hoá 6.1.4. Tôi 6.1.5. Ram | 3 | Tài liệu [1] Chương 4 (từ tr121 đến tr139) |  |
| Xemina | Không |  |  |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 6 |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 6 (tiếp) |  |
| Tuần 10 | Chương 5: Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 6.1.5. Các khuyết tật nhiệt luyện 6.1.6. Hóa bền bề mặt 6.2 Hoá nhiệt luyện 6.2.1. Khái niệm 6.2.2. Thấm các bon 6.2.3. Thấm nitơ 6.2.4. Thấm các bon - nitơ | 2 | Tài liệu [1] Chương 4 (từ tr139 đến tr150) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | - Thông qua đề cương chương 6 - Kiểm tra định kỳ, nội dung: từ chương 4 đến Chương 6 hình thức viết trên lớp |  | - Chuẩn bị và đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 6 (tiếp) |  |
| Tuần 11 | Chương 7. Vật liệu phi kim loại |
| Lý thuyết (thực hành) | 7.1. Vật liệu vô cơ 7.1.1. Khái niệm chung 7.1.2. Gốm và vật liệu chịu lửa 7.1.3. Thủy tinh và gốm thủy tinh 7.1.4. Xi măng và bê tông | 2 | Tài liệu [1] Chương 7 (từ tr255 đến tr273) Chương 8 (từ tr276 đến tr288) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 6 |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 7. |  |
| Tuần 12 | Chương 7. Vật liệu phi kim loại (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 7.2. Vật liệu polyme 7.2.1. Cấu trúc phân tử polyme 7.2.2. Tính chất cơ - lý - nhiệt của polyme | 3 | Tài liệu [1] Chương 8 (từ tr276 đến tr288) |  |
| Xemina | Không |  |  |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 7 |  | - Đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 8. |  |
| Tuần 13 | Chương 7. Vật liệu phi kim loại (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 7.2.3. Các loại polyme 7.2.3.1. Chất dẻo 7.2.3.2. Cao su 7.2.3.3. Sợi | 2 | Tài liệu [2] Chương 11 (từ tr518 đến tr530) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 7 |  | - đọc trước: [1] - Làm đề cương chương 7 (tiếp). |  |
| Tuần 14 | Chương 8. Vật liệu bột và composit |
| Lý thuyết (thực hành) | 8.1. Vật liệu bột 8.1.1. Khái quát 8.1.2. Các phương pháp sản xuất bột kim loại 8.1.3. Các phương pháp tạo hình 8.1.4. Thiêu kết 8.1.5. Vật liệu bột mài và dụng cụ cắt 8.1.6. Vật liệu bột kết cấu 8.1.7. Hợp kim xốp và thấm 8.1.8. Vật liệu thiêu kết có độ sít cao | 2 | Tài liệu [2] Chương 10 (từ tr454 đến tr484) |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | Thông qua đề cương chương 7 |  | - Đọc trước: [2] - Làm đề cương chương 8. |  |
| Tuần 15 | Chương 8. Vật liệu bột và composit (tiếp) |
| Lý thuyết (thực hành) | 8.2. Vật liệu composite 8.2.1. Khái niệm, tính chất 8.2.2. Một số vật liệu Compozit thông dụng | 2 | Tài liệu [1] Chương 11 (từ tr70 đến tr82) Tài liệu [2] Chương 12 (từ tr531 đến tr556) |  |
| Xemina | Không |  |  |  |
| Kiểm tra – Đánh giá | - Thông qua đề cương chương 8 - Kiểm tra định kỳ, nội dung: Từ chương 7 đến Chương 8 hình thức viết trên lớp |  | - Chuẩn bị và đọc trước: [2] - Làm đề cương chương 8 (tiếp). |  |

| Trưởng khoa Đã ký ThS. Vũ Thanh Hải |  | Trưởng bộ môn Đã ký ThS. Trần Công Thức |
| --- | --- | --- |